宁 波 云 环 电 子 集 团 有 限 公 司

产品出厂、定期监督（确认）检验报告 CL/RT08-16.1

环境温度 20℃

□出厂检验     □监督检验     □确认检验          相对湿度50 %

| 产品名称 | 型 号 规 格 | 生产数量 | 检验数量 | 测 试 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源线 | SVT 18AWG*2C*1.3m配YY-2 | 1000pcs | 20pcs | UL62 |
| 序号 | 检 测 项 目 | 标准要求 | 实测数据 | 结论 |
| 1 | 导体 | 结 构 | 47/0.15mm | 黑 白 47/0.148 47/0.148 | 合格 |
|  |  | 截 面 积 | 0.823mm2 | 0.822mm2 0.822mm2 | 合格 |
|  |  | 20℃导体电阻 | ≤ / Ω/Km | / |  |
| 2 | 结构尺寸 | 绝缘厚度 | 平均值 | 0.38mm | 0.50 0.56 0.49 | 合格 |
|  |  |  | 最薄处 | 0.33mm | 0.43 0.38 0.37 | 合格 |
|  |  | 护套厚度 | 平均值 | 0.76mm | 0.96 | 合格 |
|  |  |  | 最薄处 | 0.61 mm | 0.77 | 合格 |
|  |  | 外形尺寸 | 5.84 ~ 6.73 | 6.5 | 合格 |
|  |  | 撕开任一点最小值 | / | / |  |
|  |  | 成缆绞距 | 44/ | 41 | 合格 |
|  |  | 最大束丝节距 | 32/ | 28 27 28/ | 合格 |
| 3 | 材料性能 | 绝缘 | 伸长率 | ≥ 150 % | 264 240 280 | 合格 |
|  |  |  | 抗张强度 | ≥ 10.0 N/mm2 | 12.95 13.25 12.75 | 合格 |
|  |  | 护套 | 伸长率 | ≥ 150 % | 244 | 合格 |
|  |  |  | 抗张强度 | ≥ 10.0 N/mm2 | 13.13 | 合格 |
| 4 | 耐压试验 | 2 kV 1 min不发生闪烁或击穿现象 | 没有发生闪烁或击穿现象 | 合格 |
| 5 | 绝缘电阻 | ≥ 0.762 MΩ.km |  |  |
| 6 | 阻燃 | 五次加火15S，间隔15S，任何一次持续燃烧应≤60S |  |  |
| 7 | 标志 | 应正确、清晰、耐擦 | 正确、清晰、耐擦 | 合格 |
| 8 | 绝缘火花试验 | 绝缘火花试验以在生产时进行 | 合格 |
| 检测结论：合格 | 结论： |
| 检测人员：沈华权 检测日期: 2012年04月28日 | 审核人员： 审核日期: |

宁 波 云 环 电 子 集 团 有 限 公 司

产品出厂、定期监督（确认）检验报告 FH/RT08-16.1

环境温度 20℃

□出厂检验     □监督检验     □确认检验          相对湿度50 %

| 产品名称 | 型 号 规 格 | 生产数量 | 检验数量 | 测 试 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 线 | 60227IEC 52 2*0.5mm2*1.3M配PBB-6 | 1PCS | 1 | GB5023 |
| 序号 | 检 测 项 目 | 标准要求 | 实测数据 | 结论 |
| 1 | 导体 | 结 构 | 28/0.15mm | 棕 蓝 28/0.15mm 28/0.15mm | 合格 |
|  |  | 截 面 积 | / | / |  |
|  |  | 20℃导体电阻 | ≤ 39Ω/Km | 37.05 37.19 | 合格 |
| 2 | 结构尺寸 | 绝缘厚度 | 平均值 | 0.5 mm | 0.60 0.61 | 合格 |
|  |  |  | 最薄处 | 0.35mm | 0.37 0.39 | 合格 |
|  |  | 护套厚度 | 平均值 | 0.6mm | 0.70 | 合格 |
|  |  |  | 最薄处 | 0.41mm | 0.47 | 合格 |
|  |  | 外形尺寸 | 4.8 ~ 6.0 | 5.8 | 合格 |
|  |  | 椭圆率 | f≤15％ | 3％ | 合格 |
| 3 | 材料性能 | 绝缘 | 伸长率 | ≥ 150 % | 260 244 | 合格 |
|  |  |  | 抗张强度 | ≥ 10.0 N/mm2 | 12.70 13.25 | 合格 |
|  |  | 护套 | 伸长率 | ≥ 150 % | 270 | 合格 |
|  |  |  | 抗张强度 | ≥ 10.0 N/mm2 | 12.58 | 合格 |
| 4 | 耐压试验 | a 成品电线取长度20m，2 kV/1 5min ，20±5℃浸水1h后电 试验无闪烁或击穿现象 B 芯线间应承受1.5kV/5min； | 没有发生闪烁或击穿现象 | 合格 |
| 5 | 绝缘电阻 | ≥ 0.010MΩ.km | 0.062 0.098 | 合格 |
| 6 | 阻燃 | 五次加火15S，间隔15S，任何一次持续燃烧应≤60S | / |  |
| 7 | 标志 | 应正确、清晰、耐擦 | 正确、清晰、耐擦 | 合格 |
| 8 | 绝缘火花试验 | 绝缘火花试验以在生产时进行 | 合格 |
| 检测结论：合格 | 结论： |
| 检测人员：沈华权 检测日期: 2012年04月27日 | 审核人员： 审核日期: |